**Рыбья кожа**

- Для заготовки рыбьей кожи подходит практически любая рыба, размером более 40 см в длину. Большой помехой будет длинный спиной плавник, колючки, крупные плавники – их придется удалить, чем крупнее плавник, тем больше дыра в шкуре.

- Рыбу разделываем, отделяя голову и хвост, разрезая брюшко вдоль. Потрошим. Для кожи «в белую» чешую очищать будем позже. Для кожи «в черную» можно очистить рыбу от чешуи сразу.

 - Ножом, желательно не острым, чтобы не надрезать шкуру, от головы к хвосту снимаем кожу, отделяя ее от филе.

- Филе разделываем согласно вашему рецепту.

- Шкурку промываем водой с моющими и обезжиривающими средствами, который должен убрать специфический запах. Традиционно ее лишь промывали.

- Шкурку расправляем внутренней стороной вверх и скоблим, очищая остатки филе. Здесь важно также не допустить порезов, но максимально очистить шкурку. В ходе чистки можно ее еще несколько раз прополоскать и хорошо отжать.

- На подходящий по размеру поднос, лист стекла, керамической плитки выкладываем влажную шкурку. Можно выложить на доску, фанеру или оргалит, но в ходе высыхания кожа прилипнет, и от таких поверхностей будет отрываться хуже, вместе с мелкой щепой.

- Оставить высыхать на сутки в продуваемом месте, защищенном от домашних питомцев, если они у вас есть.

- Высохшую шкуру разминаем, желательно защитить руки х/б перчатками. Кожа «в черную» готова на данном этапе, она сохранила окрас рыбьей шкуры и имеет интересную фактуру.

- Для получения кожи «в белую» необходимо снять чешую. Обратите внимание, что чешуя растет «елочкой» от боковой линии. В направлении по диагонали, прихватывая приподнявшиеся чешуйки, снимаем чешую ножом или пинцетом. Получаем мягкую бархатистую замшу.

 **Внимание!** Рыбья кожа, заготовленная описанным способом, не любит воды, и после трех циклов намокания-высыхания испортится. Она легко окрашивается, но использовать водорастворимые краски не стоит, прекрасно подойдут карандаши, пастель, восковые мелки, гелевые и чернильные ручки, спреи. Также изделия из кожи можно разгладить чуть теплым утюгом.